| 项目名称 | 单位 | 质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 性状 | % | 小于10mm粒径的占融雪剂总质量的90%（包括90%）以上 |
| 气味 | / | 无令人不快气味 |
| 固体溶解时间 | s | ≤720 |
| 溶液色度、颜色 | / | 色度≤30度，无色或浅色 |
| 水不溶物 | % | ≤5 |
| 固体水分 | % | ≤5 |
| 冰点 | ℃ | 冰点≥-34 ≤-12 |
| 相对融雪化冰能力 | % | ≥氯化钠融雪能力的90% |
| 金属碳钢腐蚀率 | mm/a | ≤0.16 |
| 路面摩擦衰减率 | % | ≤10 |
| 种子相对受害率 | % | ≤20 |
| pH | / | 6.5-9.0 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/kg | ≤0.5 |
| 硝酸盐氮 | % | ≤0.8 |
| 氯化物 | % | >0.3 |
| 汞 | mg/kg | ≤0.006 |
| 镉 | mg/kg | ≤2.4 |
| 铬 | mg/kg | ≤5.8 |
| 铅 | mg/kg | ≤13.5 |
| 砷 | mg/kg | ≤0.080 |
| 组分 | 氯化钙≥20% 氯化钠≤75% 添加剂≥5% |

技术参数 ：